**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包别** | **名称** | **规格(参数)** | **数量（**㎡） | **控制价 （万元）** | **备注** |
| 包一 | 地布 | 1、材质：环保PE聚乙烯全新原生料，符合相应的国家标准，强力高，耐腐蚀和抗风化，抗拉抗晒，里面含2%的UV抗氧化颗粒； 2、颜色：黑色 3、质量保证五年以上，如五年内出现风化，风化部分可无条件换新； 4、规格及单位面积重量：0.6m宽、90±3克/㎡；1.2m宽、90±3克/㎡；2.8m宽、90±3克/㎡ 5、外观：同经纬之和断丝小于3根，无明显色差，平整无毛边。 6、经向断裂强力：≥9KN/m；纬向断裂强力≥8.5KN/m；经密度：不小于38±1；纬密度：不小于36±1；紫外辐射暴露500h后：延伸率≥17% 7、除芦苇茅草防90%，其他草都可防住，如出现长草，可无条件换新； 8、符合GB/T8946-2013技术要求。 9、每600米地布须附赠不少于1200颗地钉（材质：帽径38mm，长200mm，材质：聚丙烯混合材质(PP)全新原生料，有倒刺）。 10、到货后按每卷实际长度验收200±2米、100±1米，验收按纯地布重量验收。 (备注:卖方在签合同之前须向买方提供第三方检测机构出具的检测报告原件进行佐证，买方可随机抽样送第三方检测机构检测，同时卖方须提供成品1卷给买方留作备样。) | 1500000 | 180 | 2.8m宽 |
| 1500000 | 180 | 1.2m宽 |
| 1000000 | 120 | 0.6m宽 |
| **小计** | **4000000** | **480** |  |
| **包别** | **名称** | **规格(参数)** | **数量** | **控制价 （万元）** | **备注** |
| 包二 | 地钉 | 1、材质:聚丙烯混合材质(PP)全新原生料，符合相应的国家标准，强力高，耐腐蚀和抗风化，抗拉抗晒，里面含 2%的UV抗氧化颗粒，帽径33mm，长160mm，有6个倒刺; 2、颜色:黑色 3、质量保证四年以上，如四年内出现风化，风化部分可无条件换新; 4、一箱中含地钉1000个。 (备注:卖方在签合同之前须向买方提供第三方检测机构出具的检测报告原件进行佐证，买方可随机抽样送第三方检测机构检测，同时卖方须提供成品1箱给买方留作备样。) | 16000箱 | 122 |  |
| **备注** | | 1、以上报价含税含运费含卸货费，并可提供增值税专用发票: 2、以上产品根据业主需求分批次供货。 | | | |